FORMOVACÍ LINKA - LFV 80.70 - (Vakuové formování "V-proces")

Moulding line LFV - 80.70 (vacuum forming "V-Process")

Formlinie LFV – 80.70 (Vakuumformverfahren "V-Process")

Czesław Rudy – TECHNICAL Nowa Sól (PL)

Aleksander Fedoryszyn – AGH Kraków (PL)

Jiří Novotný – Sand Team Holubice (CZ)

ÚVOD

Vakuové formování, nazývané „V-Proces" byl vynalezeno v Japonsku v roce 1971 [1]. Metoda se nejdříve rozšířila v Japonsku, a pak se postupně začala rozšiřovat do Severní Ameriky, Anglie, Německu a Rusku.

Tato metoda může být použita pro výrobu odlitků různých tvarů, velikostí a z různých kovů (bronz, mosaz, hliník, litina a ocel). Metoda se vyznačuje tím, že umožní odlévání malých i velkých a také 
tenkostěnných odlitků s možností použití jader. Používá se především pro výrobu velkých odlitků v malých sériích.
Kromě vysoké rozměrové přesnosti a nízké drsnosti povrchu jsou modely, použité pro tuto
metodu levné a mají dlouhou životnost [1 až 6].

- TECHNOLOGIE VÝROBY FOREM A ODLITKŮ „V-PROCES".

Metoda "V-proces" pro výrobu odlitků do pískových forem používá k zhutnění formy tlakový rozdíl mezi vnějším (atmosférickým) tlakem a vytvořeným podtlakem (vakuem) uvnitř formy. Forma je z obou stran pokryta tenkou fólií, která je přisávaná k povrchu formy podtlakem.

Charakteristickým rysem tohoto procesu je použití suchého jemného křemenného písku bez pojiva. Jako pojivo slouží podtlak v rozsahu 30,0 kPa až 60,0 kPa (0,3 bar až 0,6 bar), vytvořený v prostoru s oboustranným uzavřením dvěma tenkými fóliemi.

Materiál fólií se při odlévání působením vakua odpaří a jeho částečky pronikají do formy, kde tvoří s použitým nátěrem tenkou vrstvu povlaku společně se zrny písku (obrázek 1). Při odlévání a chladnutí odlitku je sestava formovacích rámů propojena na instalaci podtlaku; odsává se většina vzniklých plynů a spalin, což značně ovlivňuje snížení emisí do okolí.

Pro formování se používá suchý písek bez pojiva a vody. Proces vytloukání odlitku a jeho vyjmutí z formovacího rámu spočívá v odpojení od instalace podtlaku a z vysypání suchého písku.

Výroba forem a následné technologické operace mohou být zautomatizované ve stejném stupni jako ve slévárenských linkách s technologií slévárenských směsí s bentonitem nebo směsí samotuhnoucích.

Formy, vyrobené procesem V, musí být po celou dobu propojené na instalaci podtlaku, což automatizaci procesu komplikuje; proto také jsou tyto formovací linky většinou provedeny jako poloautomatické s malým nebo středním výkonem.

Obrázek 1 – Etapy formování při „V – procesu“: 1 – ohřev fólie, 2 – přiložení termoplastické fólie na modelovou desku, odsání vzduchu, 3 – postavení formovacího rámu na modelovou desku, 4 - vyplnění rámu suchým pískem a vibrace pro zvýšení sypné hmotnosti písku, 5 – přiložení fólie na horní povrch formy, 6 – odsání vzduchu z formovacího rámu, současné uvolnění modelové desky a sejmutí rámu z modelové desky, 7 – složení formy, 8 – vytlučení formy po odlití [1, 4, 6].

- PŘEDNOSTI A NEDOSTATKY „V – PROCESU“

Proces V získal význam vzhledem k možnosti výroby odlitků s vysokou rozměrovou přesností a to s tolerancí do ± 0,3 mm, a také díky velmi dobré získané jakosti povrchu odlitků (obrázek 2, tabulka 1). V některých případech je možné snížit nebo vyloučit mechanické obrábění odlitku.

| Odlévání s V - procesem Odlévání do samotuhnoucích směsí Odlévání do bentonitových směsí | a) |
| --- | --- |
| Obrázek 2 – Drsnost povrchu odlitků při různých metodách formování [6] | Obrázek 3 – Stav povrchu hliníkového odlitku po otryskání pískem (odlitého do trvalé formy (a) a do podtlakové formy (b)) [6] |

| Technologie formování | Drsnost [Ra] | Minimální úkos [°] | Nejmenší tloušťka stěn odlitku [mm] |
| --- | --- | --- | --- |
| V – proces | 3,2 až 6,4 | Bez omezení | 3,2 |
| Formy ze směsí 1. generace | 5 až 14 | 1 až 5 | 6,3 |
| Přesný odlitek (voskový model) | 1,6 až 3,2 | Bez omezení | 1,5 |
| Grafitová forma (trvalá) | 3,8 až 7,6 | 2 až 5 | 4,7 |
| Sádrová forma | 1,6 až 3,2 | 0,5 až 2 | 1,8 |
| Odlévání do kovových forem | 0,8 až 1,6 | 1 až 3 | 0,7 až 1,5 |
| Tabulka 1 – Porovnání parametrů odlitků vyrobených metodou „V – proces“ [4] |

V procesu V nejsou vyžadovány slévárenské úkosy, což umožňuje výrobu odlitků se stejnou tloušťkou stěny po celé výšce. To umožňuje snížení hmotnosti odlitku a často vylučuje nutnost použití třískového obrábění.

Podstatným je také odstranění zničení a opotřebení modelů při formování, což dovolí použití „měkkých“ materiálů – pryskyřic nebo dřeva.

- FORMOVACÍ LINKA PRO „V – PROCES“ LFV-80.70.

Formovací linka pro „V – proces“ LFV-80.70 (obrázek 4) byla vyprojektována a vyrobena ve firmě TECHNICAL Nowa Sól pro slévárnu „ART-ODLEW“ v Opoli. Linka je určena pro práci v poloautomatickém cyklu.

Obrázek 4 – Formovací linka pro „V – proces“ LFV-80.70 ve slévárně „ART-ODLEW“ v Opoli.

  - Technická charakteristika formovací linky LFV-80.70.

- Rozměr sestavy formovacích rámů (světlý) 			800 x 700 x 200/200 mm

- Posice formovacích rámů při odlévání				svislá/vodorovná

- Práce formovací linky					poloautomatický cyklus

- Výkon formování						~ 15 forem/h 10 forem/h

- Objem písku pro 1 sestavu formovacích rámů			~ 0,25 m3

- Spotřeba písku						~ 5,0 t/h

  - Konstrukce formovací linky LFV-80.70.

Formovací linka LFV-80.70, která vyrábí formy metodou podtlakovou „V – proces“, se skládá z následujících sestav:

- Formovací stroj „V – proces“ formovací linky LFV-80.70 (obrázek se skládá z otočného stolu s pohonem, sestavy podmodelové desky horní a dolní, vibračního stolu, sestavy oddělování modelu od formy a podtlakové instalace.

Obrázek 5 – Formovací stroj LFV-80.70 pro formování se svislou dělicí rovinou metodou „V-proces“

- Stanoviště přikládání fólie na modelovou desku a formovací rámy (obrázek 6), skládá se z podsestav: stanoviště přikládání fólií, stanoviště nahřívání fólií a podtlakové instalace.

Obrázek 6 – Stanoviště přikládání fólie na modelovou desku a formovací rámy formovací linky LFV-80.70

- Karusel na odlévání rámů formovací linky LFV-80.70 (obrázek 7) se skládá z otočného stolu o průměru cca 6 m, poháněného motoreduktorem prostřednictvím třecích kol, na kterém je 12 stanovišť na komplety formovacích rámů. Každé stanoviště je vybavené přípojkou pro podtlak; přípojky jsou propojeny prostřednictvím centrální kolony se sestavou vakuových čerpadel (obrázek 3b). Karusel je vybaven odsávačem, který zajišťuje odsávání spalin z procesu odlévání a ochlazování.

Obrázek 7 – Karusel k odlévání formovací linky LFV-80.70.

- Stanoviště dávkování písku se silem (obrázek 8), skládá se ze dvou nezávislých systémů pneudopravy, skladovacího zásobníku s objemem 25 m3, příručního zásobníku nad formovacím strojem o objemu 5 m3, instalace pneudopravy suchého písku a systému odprášení.

Obrázek 8 – Stanoviště dávkování písku se zásobníky

- Stanoviště vybírání odlitků z formovacích rámů formovací linky LFV-80.70 (obrázek 9) se skládá z vytloukacího a prosévacího roštu a instalace odprášení.

Obrázek 9 – Stanoviště vybírání odlitků z formovacích rámů formovací linky LFV-80.70

- Formovací rámy 800 x 700 x 200/200 mm (obrázek 10), provedené ze svařovaných plechů s dvojitou stěnou, vybavené trvalými čepy a dvěma okrouhlými pouzdry pro skládání. Vnitřní stěny rámů jsou pokryté drobnými sítky, která umožňují průtok vzduchu a nepropustí zrna písku. Rámy mají úchyty pro přepravu, ve kterých jsou umístěny připojovací uzly na transportní hadice s podtlakem.

Obrázek 10 – Formovací rámy 800 x 700 x 200/200 mm formovací linky LFV-80.70 pro svislé odlévání metodou „V – proces“

- Systém dopravy formovacích rámů na formovací lince LFV-80.70 (obrázky 4a, 10b), skládá se ze dvou nezávislých zavěšených jeřábů firmy DEMAG s nosností 1,0 t. Jeřáby mají odloučené pojízdné nosníky, zavěšené na jedné nosné konstrukci.

- Elektronické řízení formovací linky LFV-80.70 (obrázek 11), skládá se z řídicího rozváděče, vybaveného řídicím prvkem SIMATIC S7-300, skřínek řízení lokální pneumatické dopravy s řídicím prvkem SIMATIC S7-1200 a řídicího pultu formovací linky LFV-80.70 s operátorským panelem.

Obrázek 11 – Elektronické řízení formovací linky LFV-80.70

3.3 Popis práce formovací linky LFV-80.70.

Výroba dolních a horních poloforem se provádí na formovacím stroji. Na otočném stole stroje jsou připevněny dvě modelové desky s modely pro dolní a horní poloformy. První operace je přiložení ohřáté fólie na horní modelovou desku s modelem na prvním (předním) stanovišti formovacího stroje. Při přikládání fólie pod modelovou desku se vytváří podtlak, který přisaje ohřátou (elastickou) fólii k modelové desce a modelu a způsobí přesné přilnutí. Následně se na modelovou desku pokrytou fólií přiloží horní formovací rám.

Během této operace je na druhém (zadním) stanovišti formovacího stroje do dolního formovacího rámu s modelovou deskou s dříve přiloženou fólií nadávkován suchý písek.

Po provedení shora popsaných činností následuje otočení stolu formovacího stroje s formovacími rámy. Na prvním stanovišti se dolní formovací rám, vyplněný pískem, připojí k podtlakové instalaci, která vyvolá zhutnění a utvrzení písku v rámu. Horní povrch rámu zůstává pokrytý fólií, která je okamžitě přisána k hornímu povrchu rámu a písku pod tlakem z vnitřku rámu.  Do dolního rámu se připojí dopravní hadice s podtlakem a současně se vytvoří podtlak pod modelovou deskou. Takto připravená poloforma se sejme z modelové desky a následně se přepraví na stanoviště skládání rámů.

Otáčení stolu formovacího stroje, přikládání fólie a dávkování písku do formovacích rámů je realizováno v automatickém cyklu. Veškeré činnosti spojené s přikládání fólie na modelové desky a na horní povrch formovacích rámů, řezání fólie a její ohřev, jsou vykonávány sestavou přikládání fólie rovněž v automatickém cyklu.

Stejným způsobem je ve formovacím stroji vyrobena horní poloforma a je také přepravena na stanoviště skládání rámů. Na tomto stanovišti se po případném založení jader do dolní poloformy rámy složí a spojí skobami. Rámy se skládají ve svislé poloze. Složená forma se umístí do speciálního dopravního držáku a připojí se na další dopravní podtlakovou hadici.

Forma je ze stanoviště skládání dopravena na karusel k odlévání, kde se nastaví do polohy vodorovné nebo svislé na speciálním stanovišti, kde je umožněno připojení každé jednotlivé formy k podtlakové instalaci, což umožní odpojení dopravní podtlakové hadice.

Karusel má dvanáct míst pro formy, odlévání probíhá na jednom vyznačeném stanovišti, na které se formy dostanou pomocí otáčení karuselu o požadovaný úhel. Po odlití je forma neustále připojena k podtlakové instalaci na otočném stole karuselu.

Po ochlazení se forma umístí na druhém speciálním dopravním držáku a připojí na další dopravní podtlakovou hadici. Pak se přesune na stanoviště vyjímání odlitků z formovacích rámů, kde se odpojí podtlak, písek se vysype na vibrační rošt, vyjme se odlitek a případné zbytky fólie. Rámy se umístí poblíž formovacího stroje, kde se rozloží a jsou připraveny k novému vložení do formovacího stroje.

Písek, vysypaný z formy na stanovišti vyjímání odlitků je prosát a pak dopraven pneumatickou dopravou do skladovacího zásobníku, který je umístěn mimo výrobní halu. Z tohoto zásobníku je pak dopravován rovněž pneumatickou dopravou do příručního zásobníku nad formovacím strojem. Doprava písku probíhá v automatickém cyklu.

Pole odlévání a stanoviště vyjímání odlitků jsou připojena na instalaci odprášení s filtrem.

- ZÁVĚR.

Výhodou V procesu je nízká škodlivost na životní prostředí, absence pojiv, jednoduchý odvod plynů a spalin, které se při odlévání do pískových forem vytvářejí a nízké jednotkové náklady výroby odlitků.

V proces může být realizován pro výrobu odlitků s různými rozměry. V ruských slévárnách se s úspěchem využívá při výrobě odlitků s velkými rozměry [4].

Uvedená technologie může nahradit výrobu velkých odlitků do samotuhnoucích směsí, které vyžadují použití velmi nákladného regeneračního procesu.

Vezmeme-li do úvahy celkové investiční náklady na vytvoření nového pracoviště pro formování s přípravou formovací směsi a s regenerací použitého písku, ukazuje se, že metoda „V-proces" vyžaduje nejnižší investiční náklady.

Realizace podtlakového procesu nevyžaduje použití složitých formovacích strojů, regeneraci, pojiv ani vody.

Popsaná linka výroby odlitků a její vybavení plně odpovídá požadavkům projektu a charakterizuje se výhodnými technickými a uživatelskými ukazateli. Je nutné zdůraznit možnost odlévání forem jak ve svislé, tak i ve vodorovné poloze. Důležitá je také kompaktnost linky, získaná použitím otáčivého stolu – karuzelu – se dvanácti stanovišti.

Při úvaze o výhodách popsaného procesu a o možnostech jeho plné mechaniozace a automatizace se dá očekávat větší zájem sléváren o tuto metodu

LITERATURA

[1]Lewandowski J.L.: Tworzywa na forma odlewnicze. Wydawnictwo Akapit, Kraków 1997

[2] P.R. Gouwens, Vacuum molding (The V–Process): Perspective and into the future,

Transactions AFS, 106, 1998, str. 797 – 806.

[3] P. Kumar, R.C. Cerese, Effect of zirkon sand (Added to silica sand) on surface finish of Al – 11%Si V – Process castings, Transactions AFS, 107, 1999, str. 95 – 98

[4] H. Vjerning, F. Wjebjer, Technologia formowania próżniowego z folią do produkcji

wysokiej jakości odlewów, Litějnoje Proizvodstvo, 2004, nr 10, str.10 – 14

[5] Ślazyk M., Wrona R.: Możliwości i ograniczenia metody formowania podciśnieniowego.

Materiały XII Konferencji Odlewniczej TECHNICAL. Nowa Sól, 2010, s. 163-168.

[6] Internetové stránky: www.technical.com.pl, www.harmonycastings.com, www.wagner-sinto.de, www.robertssinto.com, www.mccannsales.com/book/vprocess.pdf. (25.1.2013).

# Text boxes

b)